Приложение № 5

к Договору поставки

Таблица 1. Технические требования к спецодежде, содержащей корпоративную символику и надписи.

| № п/п | Технические характеристики (требуемое значение параметра) |  |  |  |  |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование изделия | Соответствие ГОСТ и ТУ | Модель | Состав ткани | Утеплитель | Цвет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1* | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | Соответствие ГОСТ и ТУ: ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний». Наличие сертификата: СТ-1 (заключение Минпромторга). | Куртка и полукомбинезон, световозвращающая полоса. | Состав ткани: не менее 80% хлопок, не более 20% полиэфир. Отделка: МВО. Поверхностная плотность, не менее: 250 гр. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: - по основе не менее 800 Н, - по утку не менее 640 Н. Раздирающая нагрузка ткани, Н, не менее: - по основе не менее 35 Н, - по утку не менее 35 Н. Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее: не менее 4100 циклов. Изменение размеров после мокрой обработки, при t=60⁰C: - по основе не более -0,5% - по утку не более +/- 0,7 %. Гигроскопичность, %, не менее: не менее 11%. Воздухопроницаемость, дм3/м2/с, не менее: не менее 20 дм3/м2/с. Содержание свободного формальдегида: не более 100 мкг/г. Устойчивость окраски к воздействию: - света -не менее 5 баллов; - стирки - не менее 4/4 баллов; - пота - не менее 4/4 баллов; - дистиллированной воды - не менее 4/4 баллов; - сухому трению - не менее -/4 баллов. Маслоотталкивание баллы, не менее: - до стирки - не менее 5 баллов; - после 5-ти стирок - не менее 4 баллов. Ткань до пошива спецодежды должна пройти процесс санфоризации. Обязательна маркировка изнаночной стороны ткани с включением следующих сведений: - - наименование предприятия - производителя; - - адрес предприятия-изготовителя и/или логотип предприятия-изготовителя. Нанесение маркировки должно быть раппортом (на каждом квадратном метре ткани должно быть нанесено не менее 4-ех элементов), обеспечивающим идентификацию ткани в готовом изделии. Нанесение маркировки должно быть выполнено краской контрастного по отношению к ткани цвета, быть четким и читабельным, позволять однозначно идентифицировать компанию-производителя текстильного материала. Маркировка должны выдерживать не менее 5 стирок. Участник обязан к каждому предоставляемому образцу приложить заверенную должным образом документацию на бумажном носителе (на каждый образец – отдельный пакет документации), отраженную в составе заявки (без возможности последующего предоставления недостающих документов), а именно: - - протокол испытаний на материал, используемый при изготовлении костюмов, полученный в специализированной лаборатории; - - сертификат соответствия на материал, используемый при изготовлении костюмов, полученный в специализированной лаборатории; - - предоставление сертификата на ткань о происхождении товара на территории РФ: СТ-1 (заключение Минпромторга); - - заключение Минпромторга РФ о производстве промышленной продукции на территории РФ на специальную одежду; - - заверенная копия санитарно-эпидемиологического заключения на материал; - - оригинальное гарантийное письмо завода-изготовителя тканей, предлагаемых Участником в Заявке на участие, соответствующих тех. требованиям ТЗ, включая физико-механические параметры, направленное в адрес Участника, гарантирующее готовность поставки ткани в объемах ПАО «Россети Сибирь», заявленных в конкурсной процедуре, в необходимые сроки; - - документы, подтверждающие соответствие фурнитуры (пуговиц) требованиям ГОСТ 29150- 91 «Фурнитура для изделий легкой промышленности. Методы контроля»); - документы, подтверждающие, что фурнитура (пуговицы) являются химотермостойкими. | Нет | Основной: темно-синий 194025 Pantone tpx; Отделочный: серый 180000 Pantone tpx. |  |

Материал швейной фурнитуры на усмотрение изготовителя. Цвет отделочных строчек в цвет основной ткани.

*Примечание: Для изделия применяется корпоративная символика.

Логотипы корпоративных знаков «Россети Сибирь» и «Россети» выполняются методом трафаретной печати соответственно над правым и левым нагрудными карманами (Форма, размер, цветовое решение логотипов представлены на рис.1.)

Надпись «РОССЕТИ» методом трафаретной печати высотой 90 мм располагается на задней части спины под световозвращающей полосой.

Описание фирменного знака «Россети Сибирь»: Знак представляет из себя круг диаметром 40мм белого цвета, пересеченного пучком из четырех сходящихся лучей из нижнего левого угла в верхний правый угол под углом 55º к горизонтали в цвет подложки.

Описание фирменного знака «Россети»: Знак представляет из себя круг диаметром 40мм белого цвета, исходящие из, смещенного в верхнюю правую часть шара, центра (в виде окружности диаметром 5мм) 7-ми лучей к краю окружности в цвет подложки.

Кайма белого цвета выполняется вокруг каждого из знаков в виде прямоугольников (линия толщиной 3-4 мм) на расстоянии 5мм между внутренними элементами знака и каждой из сторон прямоугольника.

Описание шрифта:	Фирменным шрифтом является начертание гарнитуры Helios высотой букв 9мм. Цвет белый. Не используются начертания Condenced, Blak, Light.

Описание логотипов

Pantone 280 CVC (Cyan-100%, Magenta-72%, Yellow-0%, Black-18 %)

Pantone Cool Gray 6CVC (Cyan-0%, Magenta-0%, Yellow-0%, Black-8 %)

Рисунок №1. Описание логотипов.

Эскизы спецодежды:

- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и  механических воздействий.

Рисунок №2. Эскизы костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий